Рецептурные добавки
Техническая Информация
Foamasterв MO 2190
(старое наименование: Foamasterв WBA)

Описание продукта	Foamaster ® MO 2190 - это 100% активный жидкий пеногаситель. Foamaster ® MO 2190 был специально разработан для оптимизации эффективности, стойкости и совместимости клеев на основе латекса. Он также доказал свою эффективность при нанесении определенных покрытий.

Химический состав	Пеногаситель

Свойства
Технические характеристики продукта       Плотность	      0.886 г/мл
                      Влажность	 0.5 % максимум
                                   (Титрование по Карлу Фишеру)
                      Цвет сада	6 максимум

Типичные характеристики	                      Внешность	Непрозрачная беловатая жидкость
                      Диспергируемость	Диспергируемый
                                    (10 % в воде)

Эти типичные значения не следует интерпретировать как технические характеристики.

Применение

Foamaster ® MO 2190 обеспечивает следующие эксплуатационные преимущества:
• Широкий спектр применения - использование нескольких механизмов пеногашения обеспечивает эффективность пеногасителя Foamaster ® MO 2190 в широком спектре клеев, покрытий и красок на основе латекса.
• Совместимость - Пеногаситель Foamaster ® MO 2190 разработан таким образом, чтобы обеспечить хорошую совместимость с пленкой, что приводит к получению прозрачных пленок без дефектов.
• Стойкость - Пеногаситель Foamaster ® MO 2190 разработан для обеспечения максимальной эффективности непрерывного пеногашения клеев как в отношении срока хранения, так и в условиях непрерывной перекачки / нанесения.

В составы красок добавление 0,2-0,5% Foamaster ® MO 2190 эффективно пеногасит краску. Его можно добавлять по мере получения или диспергировать в воде перед использованием. Половину от обычного количества добавляют к пигменту перед измельчением, чтобы подавить образование пены, а оставшуюся часть - в "подсушенную" часть.

В составах клеев всего 0,2-0,5% пеногасителя Foamaster ® MO 2190 эффективно как для производства, так и для нанесения пеногасителя. Для начала рекомендуется использовать 0,5% пеногасителя Foamaster ® MO 2190 (в пересчете на общий вес готового продукта). Для оптимизации требований к пеногасителю можно изменять этот уровень в зависимости от потребностей отдельных систем и условий эксплуатации

Безопасность
Общие	Необходимо соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. К ним относятся меры, описанные в федеральных, государственных и местных правилах охраны труда, тщательная вентиляция рабочего места, надлежащий уход за кожей и ношение защитных очков.

Паспорт безопасности материала	Вся информация по технике безопасности приведена в Паспорте безопасности материалов для Foamaster® MO 2190.

Хранение
Foamaster ® MO 2190 подлежит надлежащему хранению. При обычных условиях хранения и температурном режиме срок службы нашей продукции составляет не менее 1 года. В идеале Foamaster ® MO 2190 следует хранить при комнатной температуре. Барабан должен храниться герметично, вдали от попадания воды или влаги. Хорошо перемешайте перед использованием. Foamaster ® MO 2190 поставляется весом нетто 180 кг в стальных бочках емкостью 55 галлонов (200 литров). Дополнительная информация об обращении содержится в паспорте безопасности материалов, который предоставляется по запросу.
Важно
Хотя описания, конструкции, данные и информация, содержащиеся в настоящем документе, представлены добросовестно и считаются точными, они приведены исключительно в ознакомительных целях. Поскольку на обработку или нанесение/использование может повлиять множество факторов, BASF рекомендует читателю перед использованием провести тесты для определения пригодности продукта для конкретной цели. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ ДАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, ИЛИ ЧТО ПРОДУКТЫ, ОПИСАНИЯ, КОНСТРУКЦИИ, ДАННЫЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДРУГИХ ЛИЦ. Ни в коем случае не должен
предоставленные описания, информация, данные или дизайны считаются частью условий продажи BASF. Кроме того, описания, конструкции, данные и информация, предоставленные BASF по настоящему соглашению, предоставляются бесплатно, и BASF не берет на себя никаких обязательств или ответственности за предоставленные описания, конструкции, данные или информацию или полученные результаты - все это предоставляется и принимается на риск читателя.

Foamaster является зарегистрированной торговой маркой группы BASF.

BASF Corporation is fully committed to the Responsible Care® initiative in the USA, Canada, and Mexico.
For more information on Responsible Care® go to: U.S.: www.basf.us/responsiblecare_usa
Canada: www.basf.us/responsiblecare_canada México: www.basf.us/responsiblecare_mexico

BASF Corporation Dispersions and Pigments 11501 Steele Creek Road
Charlotte, North Carolina 28273 Phone: (800) 251 – 0612
Email: edtech_info@basf.com www.basf.us/dpsolutions