Перевод сертификата анализов

Инвойс № 28061 GP

Дата 18 Декабря 2023

Для:

ООО «Волга-химпромсервис»

Россия, Нижний Новгород, звездинка 20Б, пом 9, 603000

ИНН 5260097593

| Наименование | Количество | Упаковка | Партия № | Дата изготовления | Срок годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метакриловая Кислота (МАК) | 32 000 кг | Бочки по 200 кг на паллетах 160 бочек | 2023081801 | 2023-11-18 | 2024-11-17 |
| Содержание теста | Критерий | Результат |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, без мути и взвешенных веществ. | Соответствует |
| Цветность по Hazen (платино кобольтовая шкала) | 5 макс | 4 |
| Удельная плотность (р20) Г/см³ | 0,99-1,03 | 1,01 |
| Содержание воды % | 0,02 макс | 0,0061 |
| Чистота % | 99,9 мин | 99,94 |
| Ингибитор (ПМФ), ppm | 200, ±20 | 214 |