# Сертификат качества

| Продукт | Пентаксид ванадия | Тип | Порошок |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес нетто |  | Размер |  |
| Упаковка | Бумажный барабан | Картинка |  |
|  | Спецификация |
| Элемент | Содержание |
| V2O5 | 98,55% |
| V204 | 1,23% |
| Растворимость в кислоте HCl | 0,08% |
| S | 0,007% |
| NH4 | 0,005% |
| CL | 0,004% |
| Na+k | 0,036% |
| Потери при прокаливании | 0,275% |